| 镁铝尖晶石砖、允许尺寸偏差及外观mm |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  |  | 指 标 |
| 尺寸允许偏差 | 长度≤100 |  | ±1 |
|  | 长度101～200 |  | ±1 |
|  | 长度201～300 |  | ±2 |
|  | 长度＞300 |  | ±2 |
|  | 宽度 |  | ±1 |
|  | 厚度 |  | ±1 |
| 扭曲 | 长度≤230 | ≯ | ±1 |
|  | 长度＞230 |  | ±2 |
| 缺角深度 | 长度≤230 |  | ±3 |
|  | 长度＞230 |  | ±4 |
| 缺棱深度 |  |  | 4 |
| 裂纹长度 | 宽度≤0.1 |  |  |
|  | 宽度0.1～0.25 |  |  |
|  | 宽度≥0.26 |  |  |
| 相对边差 | 厚度、宽度 |  | 1 |