发明内容

本发明旨在克服已有技术的缺陷，目的是提供一种制作工艺简单，节能环保，性能优良的镁橄榄石质轻质砖的制备方法。所制得的镁橄榄石质轻质砖具有较高的强度，较低的体积密度和导热系数。 为实现上述目的，本发明所采用的技术方案是：先将60～95wt%的镁橄榄石生料和5～40wt%氧化镁混合，外加25～45wt%的水、0.05～0.5wt%的结合剂、0.1～0.5wt%的减水剂和0～0.5%矿化剂混合均匀，再外加0.5～2wt%的发泡剂所制成的泡沫，搅拌均匀后浇注成型，自然干燥，低温烘烤，在1300～1550℃的条件下烧成，保温2.5～12小时。

其中：镁橄榄石生料的粒径小于200目；氧化镁为轻烧氧化镁、烧结镁砂、电熔镁砂中的一种，粒径均小于180目;结合剂为羧甲基纤维素、硅溶胶、酚醛树脂中的一种;减水剂为三聚磷酸钠、六偏磷酸钠、木质素磺酸钠中的一种以上;矿化剂或MgCl2或为NH4OH。 由于采用上述技术方案，本发明所用的主要原料镁橄榄石为目前利用价值不大的镁橄榄石尾矿生料，成本较低;生产工艺也非常简单，通过通过浇注成型，烧成后即可投入在钢铁、陶瓷等各个行业的筑炉保温材料的生产中使用;同时整个过程不会产生有害气体，对环境也起到了一定得保护作用。本发明采用泡沫法制备的镁橄榄石轻质砖，材料内部形成的大量封闭均匀的微小气孔，有利于提高材料的隔热效果和力学性能，所制备的镁橄榄石轻质砖的体积密度0.6～1.2g/cm3，导热系数0.2～0.60w/(m.k)，耐压强度3.0～11.5MPa，能很好地满足目前热工工业生产要求。

因此，本发明具有生产成本低，工艺简单，节能环保，易大规模生产的优点，而生产出来的轻质砖制品亦具有较高的强度，较低的体积密度和导热系数。具有广泛的社会和经济价值。