技术领域：

本发明属于轻质砖技术领域，具体涉及一种镁橄榄石轻质砖及其制备方法。

技术背景：

节约能源，是经济保持可持续发展的重要措施之一，保温绝热则是节能的重要措施之一。因而，具有微纳米孔的轻质隔热保温材料在隔热保温领域具有重要的地位。高质量的轻质耐火制品要求高温性能好，常温强度大，导热系数低，隔热性能好;进而对轻质材料制备方法提出了更高的要求。 镁橄榄石质轻质隔热材料具有耐压强度高、体积密度低、隔热性能好以及高温热稳定性能优良等一系列优点。是高温工业特别是钢铁冶炼、陶瓷及水泥生产设备用的新型高强度轻质隔热材料。目前，生产镁橄榄石质轻质材料主要有气体发生法、多孔材料法等。气体发生法无法保证气孔的均匀性，且不稳定，导致制品抗渣性差，如气体发生法中的采用原位分解方法(胡莉敏、李楠。原位分解制备高强度轻质镁橄榄石材料.耐火材料。2005，39[4]：283-285)制备的镁橄榄石保温材料一方面未直接利用镁橄榄石尾矿生料，不利于资源利用;另一方面，原位分解产生的气孔的均匀性无法保证且气孔不规则，导致制品的强度和隔热效果也无法保证。多孔材料法适用范围有限，能耗高;如以碳酸盐粉、氯化盐及滑石原矿粉为原料制备镁橄榄石轻质材料的方法(邓承继、祝红喜等。一种镁橄榄石轻质材料及其制备方法，200910060878.3);以氯化盐、碳酸盐及镁橄榄石原矿粉为原料制备镁橄榄石保温材料的方法(邓承继、祝红喜等。一种镁橄榄石保温材料及其制备方法，200910060879.8)；以及以氯化盐及镁橄榄石原矿粉制备镁橄榄石轻质材料的方法(邓承继、祝红喜等。一种高热阻镁橄榄石轻质材料及其制备方法，200910060875.X)该系列方法的主要缺陷体现在：(1)生产工艺复杂，需多道工序方能完成；(2)制品气孔不均匀且形成的多数为开口气孔，会影响制品隔热保温效果；(3)用水浸泡会造成水资源的严重浪费且增加了生产成本；(4)烧成过程中产生的氯气直接进入空气中会污染环境；(5)浸泡难以将残留氯化物洗净，而氯化物熔点较低，这将严重影响制品的高温使用性能。或其他方法制备的镁橄榄石轻质材料则要么体积密度较大，要么使用温度较低。