技术领域：

本发明涉及氯化钾生产工艺领域，更具体地说，是涉及一种利用洗涤液分解光卤石的氯化钾生产工艺。

技术背景：

在生产氯化钾的过程中，蒸发完成液通过固液分离，冷却结晶形成光卤石(氯化钾、氯化镁和六个结晶水形成的一种复盐)，光卤石通过加水分解，溶去氯化镁和其它一些杂质盐，生产氯化钾。现有的生产工艺是光卤石利用分解液分散进入结晶器中，在结晶器中，加水分解，浓度控制在31.7-31.9〇Be′,分解后得到粗制氯化钾，再加水洗涤，浓度控制在26.5-26.7〇Be′，脱水后得氯化钾产品。上述现有生产工艺存在的缺点是：

1.利用分解液分散光卤石，溶液中氯化镁含量高，不利于光卤石的分解。

2.由于光卤石分解不完全，粗钾质量不高，从而影响成品质量。

3.为追求产品合格率，后工序加水量大，氯化钾损失增大，使提取率降低。