具体实施方式

下面结合附图对本发明做进一步描述。 将下述步骤进一步详细说明

a.光卤石利用洗涤液分散进入结晶器中，在生产过程中，粗钾经过加水洗涤，然后脱水即成成品，脱出的水分即洗涤液;

b.在结晶器中，加水分解，浓度控制在31.5-31.7〇Be′,

c.上述分解完成液经脱水分离后得到粗制氯化钾和分解液，

d.然后将步骤c中得到的粗制氯化钾再加水洗涤，得到浓度控制在27-27.2〇Be′的氯化钾溶液，

e.氯化钾溶液脱水后得氯化钾产品和洗涤液，

f.使用上述洗涤液分解光卤石然后重复步骤b-e。

上面所述的实施例仅仅是对本发明优选实施方式进行描述，并非对本发明的构思和范围进行限定，在不脱离本发明设计思想的前提下，本领域中普通工程技术人员对本发明的技术方案作出的各种变形和改进，均应属于本发明的保护范围。