发明内容

本发明所要解决的技术问题是，克服现有技术中存在的不足，提供一种利用洗涤液分解光卤石的氯化钾生产工艺。 本发明利用洗涤液分解光卤石的氯化钾生产工艺，通过下述步骤予以实现:

a.光卤石利用洗涤液分散进入结晶器中，所述洗涤液是粗钾加水洗涤后脱出的水分;

b.在结晶器中，加水分解，浓度控制在31.5-31.7〇Be′;

c.上述分解完成液经脱水分离后得到粗制氯化钾和分解液;

d.然后将步骤c中得到的粗制氯化钾再加水洗涤，得到浓度控制在27-27.2〇Be′的氯化钾溶液;

e.上述氯化钾溶液脱水后得氯化钾产品和洗涤液;

f.使用上述洗涤液分解光卤石然后重复步骤b-e。

利用本发明工艺光卤石得到完全分解，且保证了产品颗粒均匀，由于减少了洗涤过程中加水量，在洗涤过程中带失的氯化钾减少;其次，回蒸发系统的副生卤(即过量的分解液和洗涤液)含水量降低，降低了蒸发能耗，同时也提高了氯化钾的提取率。

本发明工艺使高含量氯化镁溶液导出分解系统，从而能够使光卤石分解更彻底，用洗涤液分解光卤石，这样既减少了分解液用水，又能降低分解液浓度，更有利于生产操作。

附图说明

图1是本发明流程框图。