权利要求书

一种利用洗涤液分解光卤石的氯化钾生产工艺，其特征是，按照下述步骤进行， a.光卤石利用洗涤液分散进入结晶器中，所述洗涤液是粗钾加水洗涤后脱出的水分.

b.在结晶器中，加水分解，浓度控制在31.5-31.7〇Be′,

c.上述分解完成液经脱水分离后得到粗制氯化钾和分解液，

d.将步骤c中得到的粗制氯化钾加水洗涤，得到浓度控制在27-27.2〇Be′的氯化钾溶液，

e.上述氯化钾溶液脱水后得氯化钾产品和洗涤液，

f.使用上述洗涤液分解光卤石然后重复步骤b-e。