权利要求书

1.镁锆砂，其组分包括有高纯镁砂、锆英砂，其特征在于，其重量百分比为：高纯镁砂70％-90％，锆英砂9％-31％，进一步的锆英砂中的两组组分的重量百分比为：二氧化锆大于65％，二氧化硅大于33％。

2.根据权利要求1所述的锆莫来石，其特征在于，所述的高纯镁砂中的氧化镁含量占其总重量的97％以上。

3.镁锆砂的加工工艺，其特征在于，按以下工艺步骤进行：先将高纯镁砂、锆英砂按比例备料，然后投入助磨剂研磨，助磨剂的重量为上述两种主料的0.01％-0.5％；将物料研磨至细度为0.1-10μm；然后将其置入成球机内，并加入结合剂和料水，料水加入量为物料重量的10％-25％；在成球机内加工成直径为15mm-35mm的球坯，且球坯的密度为1.5g/cm3-2.5g/cm3；最后烘干后经过高温竖窑在1700℃-1900℃的条件下煅烧12-20小时成型。

4.根据权利要求3所述的镁锆砂的加工工艺，其特征在于，所述的助磨剂为三乙醇胺、乙二醇、多聚磷酸钠、硬脂酸的一种或几种混合物。

5.根据权利要求3所述的镁锆砂的加工工艺，其特征在于，所述的结合剂为黄糊精或木质黄酸钙。