发明内容

本发明解决的技术技术问题是提供一种低成本的表面处理技术，通过该技术可消除水镁石粉体中色团杂质影响，增加粉体白度，从而满足市场需求。

本发明的技术解决方案是，以纯度大于90％的水镁石矿为原料，将其用破碎机破碎并粉碎得到粒度小于3mm粗矿粉，然后将其放入含有助磨剂的水溶液中浸泡一定时间后倒入球磨机中进行研磨；待水镁石颗粒尺寸达到要求后，加入无机胶体(或其前驱物)或有机改性剂继续研磨一段时间；然后进行过滤、干燥便得到需要的粉体产品；过程中的滤液循环使用。

本发明的效果和益处是：整个制备过程没有废物排放，属于环境友好性技术；粉体超细化与表面处理在同一设备中进行，并且通过简单的表面包覆消除色团杂质影响，使水镁石加工工艺简单，比传统纯化技术明显降低成本。