技术领域及背景

技术领域

本发明属于无机粉体材料表面改性技术领域，特别涉及到一种消除水镁石粉体中色团杂质，提高白度的方法。

背景技术

所谓色团杂质，是指水镁石粉体与有机高分子混合后得到的复合材料颜色灰暗，影响材料色泽和外观。

水镁石是一种自然界存在的含镁最高的矿物，主要成分为氢氧化镁。而氢氧化镁是重要的无机阻燃材料，与氢氧化铝一起构成所有阻燃剂用量的50％以上，并且出现逐年增加的趋势。用水镁石代替合成法得到的氢氧化镁，在价格上表现出突出的竞争优势，因为水镁石粉体成本只是合成氢氧化镁成本的五分之一到六分之一。由此可见，开发利用水镁石资源将会带来广阔的市场空间和经济效益。但是，由于水镁石中各类杂质的存在，特别是氧化铁等杂质严重影响水镁石粉体白度，从而限制了它的应用领域和产品类别。目前关于水镁石的纯化方法通常是将其进行酸溶、中和过滤，然后经沉淀法得到纯净的氢氧化镁或氧化镁产品。与此对比，本发明采用一种纳米包覆改性的方法消除铁等杂质对水镁石粉体白度的影响。这种表面处理的成本在水镁石粉体加工总成本占3％-10％。