技术领域及背景

技术领域

本发明涉及一种天然水镁石的改性方法，特别是涉及一种硅烷 偶联剂与硬脂酸钠复合改性剂表面改性水镁石粉体的制备方法。

背景技术

水镁石又称氢氧镁石，常含铁、锰，多呈片状集合体，有时呈纤 维状集合体，白色或带浅绿色，硬度2.5，密度2.35，见于蛇纹岩中 或白云石化的石灰岩中，水镁石是自然界中含镁最高的矿物之一。水 镁石的结构与氢氧化镁的极为相似，因此，同氢氧化镁一样，水镁石 可以作为无机阻燃剂使用。其分解温度在338～450℃之间，比纯的 氢氧化镁的分解温度范围略宽，最强吸热峰在627℃，其起始分解温 度和最强吸热温度均高于分析纯的氢氧化镁。水镁石粉的吸热量为 1.622KJ/g，只略低干分析纯的氢氧化镁的2.088KJ/g。水镁石受热 分解时放出结合水，同时吸收大量潜热，这就降低了由它充填的合成 材料在火焰中的实际温度，具有抑制聚合物分解燃烧和对其所产生的 可燃气体的冷却作用。分解生成的氧化镁也有助于提高合成材料的抗 火性能。就加工的稳定性和阻燃性而言，在目前推广的添加型阻燃剂 中，氢氧化镁是一科较为理想的阻燃材料。此外，它还具有在燃烧初 期抑制发烟的效果，后一性能在工业应用中具有重要意义。

阻燃剂是能使聚合物不易着火和着火后使其燃烧变慢的一种助 剂。卤素阻燃剂以其阻燃效果好、不影响材料物化性能而得到广泛应   用。加入卤素阻燃剂的聚合物在燃烧时发烟量大、易放出腐蚀性气体 和有害性气体，易造成二次危害。当今世界的阻燃剂朝无卤化的方向 发展。氢氧化镁阻燃剂在应用时是依靠化学分解吸热以及释放出水而 起到阻燃作用的，具有无毒性、不腐蚀加工机械、分解后生成的氧化 镁化学性质稳定的特点，不产生二次危害，氢氧化镁阻燃剂则是发展 最快的一种。与氢氧化铝相比，氢氧化镁的分解温度高一些(氢氧化 铝为220℃左右，而氢氧化镁则在350～400℃)，更适合某些聚合物的 加工要求，还有促进聚合物碳化的作用，近年来氢氧化镁阻燃剂应用 领域在不断扩大。天然氢氧化镁阻燃剂在合成材料中除有阻燃效果 外，还要有抑制发烟和氯化氢生成的作用，并且赋予材料无毒性，无 腐蚀性。热分解温度高，可以使添加氢氧化镁的合成材料能承受很高 的加工温度，利于加快挤塑速度，缩短模塑时间，同时亦有助于提高 阻燃效率。氢氧化镁粒径细，对设备磨损小，利于延长加工设备使用 寿命，同时原料易得，生产成本低，可广泛用于聚丙烯，聚乙烯，聚 氯乙烯，高抗冲聚苯乙烯和ABS等领域。