权利要求书

1.一种复合改性剂表面改性水镁石粉体的制备方法，其特征在 于：该方法是由KH-550硅烷偶联剂与硬脂酸钠复合改性剂表面改性 水镁石超细粉体的制备方法，其步骤是：

A.称取水镁石粉体物料，装入表面改性设备可控温高速混合机 中；

B.预热物料，使水镁石粉体物料可控温高速混合机中高速搅拌 30min左右，控制温度≤90℃；

C.称取KH-550硅烷偶联剂与硬脂酸钠复合改性剂稀释剂水，重 量按KH-550硅烷偶联剂∶水＝1∶1～10；

D.称取KH-550硅烷偶联剂、硬脂酸钠，重量按物料：KH-550 硅烷偶联剂∶硬脂酸钠＝100∶0.4～2.5∶0.5～2.0；

E.配制表面改性溶液，将称取的复合改性剂倒入装有稀释剂的 容器中，并搅拌均匀；

F.高速混合物料，将所配制的表面改性溶液均匀、缓慢倒入高 速混合机的水镁石粉体物料中，并高速混合10～30min，控制温度≤ 100℃。

2.根据权利要求1所述的一种复合改性剂表面改性水镁石粉体 的制备方法，其特征在于：所述的KH-550硅烷偶联剂是指γ-甲基丙 烯酸丙酯基三甲氧基硅烷；对于不同粒度的水镁石填料系列产品，其 粒度是：325～5000目。