权利要求书

1、一种利用菱镁矿生产氧化镁晶须的方法，其特征在于：该方法是以菱镁矿制成的浆液 和可溶性碳酸盐为原料，按Mg2+/CO32-＝1∶0.5～5的摩尔比直接合成，再经过陈化、过滤、 洗涤、干燥制得前驱物，该前驱物经过程序升温煅烧得到氧化镁粉体，其制备步骤是：

A.将菱镁矿煅烧、粉碎，加水和酸磨成浆液，去除沉淀物和杂质，以其作原料；

B.可溶性二价碳酸盐均配成0.1～3.0mol/L的溶液，在室温下将碳酸盐溶液缓慢滴加到 菱镁矿制成的浆液浆液中，碳酸盐溶液的加入量按Mg2+/CO32-＝1∶0.5～5的摩尔比计，以 50～120转/分搅拌速度搅拌反应5～20分钟，将得到的乳液在室温下陈化5～20小时，过滤、 洗涤，于50～100℃下干燥2～5小时后即得前驱物；

C.将上述制备的前驱物在400～800℃的温度下以5～20℃/min的升温速率煅烧3～6 小时，即可得到MgO晶须。

2、根据权利要求1所述的一种利用菱镁矿生产氧化镁晶须的方法，其特征在于，所述的 以菱镁矿制成的浆液的MgO含量为15g/L。

3、按权利要求1所述氧化镁晶须的制备方法，其特征在于：所述可溶性碳酸盐为碳酸钠、 碳酸钾、碳酸铵和碳酸氢铵中的任何一种。

4、根据权利要求1所述的一种利用菱镁矿生产氧化镁晶须的方法，其特征在于，所述的 可溶性碳酸盐的摩尔当量为镁离子摩尔当量的0.5～5倍。