具体实施方式

实施例1

将以菱镁矿制备的浆液加入反应容器中，室温下缓慢加入浓度为1.0mol/L的Na2CO3溶 液(Mg2+/CO32-＝1∶2)倒入反应器，以搅拌速度120转/分搅拌反应10分钟。将得到的乳液 在室温下陈化10小时，过滤，用蒸馏水和无水乙醇洗涤，于100℃干燥2小时后即得前驱物。 以5℃/min的升温速率升温至800℃后煅烧3小时，得到MgO粉体。

实施例2 将以菱镁矿制备的浆液加入反应容器中，室温下缓慢加入浓度为0.5mol/L的K2CO3溶液 (Mg2+/CO32-＝1∶1)倒入反应器，以搅拌速度80转/分搅拌反应5分钟。将得到的乳液在室 温下陈化16小时，过滤，用蒸馏水和无水乙醇洗涤，于60℃干燥4小时后即得前驱物。以 10℃/min的升温速率升温至500℃后煅烧4小时，得到MgO粉体。

实施例3

将以菱镁矿制备的浆液加入反应容器中，室温下缓慢加入浓度为1.5mol/L的(NH4)2CO3 溶液(Mg2+/CO32-＝1∶1.5)倒入反应器，以搅拌速度100转/分搅拌反应10分钟。将得到的 乳液在室温下陈化20小时，过滤，用蒸馏水和无水乙醇洗涤，于60℃干燥5小时后即得前 驱物。以6℃/min的升温速率升温至500℃后煅烧4小时，得到MgO粉体。

实施例4

将以菱镁矿制备的浆液加入反应容器中，室温下缓慢加入浓度为2.0mol/L的NH4HCO3 溶液(Mg2+/CO32-＝1∶2)倒入反应器，以搅拌速度120转/分搅拌反应20分钟。将得到的乳 液在室温下陈化20小时，过滤，用蒸馏水和无水乙醇洗涤，于80℃干燥4小时后即得前驱 物。以5℃/min的升温速率升温至500℃后煅烧4小时，得到MgO粉体。